| Химическая устойчивость материалов | Концентрация % | Температура ˚С | PA 6 G | PA 6 G-WS | PA 6 G + MoS2 | PA 6 / 12 G (ударновязкий) | PA 12 G | PA 6 G + Масло | PA 6 | PA 6 + GF 30 | PA 66 | PA 12 | POM-C | POM - C GF 30 | PET | PET-GL | PTFE | PTFE + 25% Стекловолокно | PTFE + 25% Уголь | PTFE + 40% Бронза | PVDF | PE-HD | PE - HMW | PE - UHMW | PP- H | PVC- U | PC | PEEK | PEEK-GL | PSU | PEI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ацетилальдегид | 40 | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + |
| 2. | Ацетамид | 50 | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | + | / | / | / | - | + | + | + | + | / | / | + | + | / | + |
| 3. | Ацетон | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | / | / | / |  | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - |
| 4. | Акрилнитрил | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | + | / | / | / | + | + | + | + | + | / | / | + | + | - | - |
| 5. | Аллиакоголь | НР | КТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | / | / | + | + | + | / | / | / | / | + | + | + | + | - | + | + | + | * | / |
| 6. | Хлорид алюминия | 10 | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7. | Муравьиная кислота | 2 | КТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | / | + | + | / | + |
| 8. | Муравьиная кислота | НР | КТ | Р | Р | Р | Р | * | Р | Р | Р | Р | * | - | - | * | * | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | * | * | - | / |
| 9. | Аммиак | 10 | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | / | * | * | - | - |
| 10. | Гидроксид аммония | 30 | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | / | / | / | - | + | + | + | + | / | - | + | + | + | - |
| 11. | Нитрат аммония | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 12. | Анилин | НР | КТ | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | * | - | - | + | + | - | / |
| 13. | Циклогексанон | 100 | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | / | / | / | + | + | + | + | / | / | / | + | + | - | / |
| 14. | Антимонтрихлорид | 10 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | / | + | + | / | / |
| 15. | Бензальдегид | НР | КТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + | + | + | + | + | / | / | / | * | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - |
| 16. | Бензин, норм. | ТК | 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + | + | * | - |
| 17. | Бензин, супер | ТК | 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | + | + | + | + | * | * | * | * | - | * | + | + | * | - |
| 18. | Бензойная кислота | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | + | + | / | / | / | + | * | * | * | * | - | - | + | + | - | - |
| 19. | Бензол | РН | КТ | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | * | * | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | + | + | / | / |
| 20. | Бензилалкоголь | НР | КТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | + | + | / | - |
| 21. | Белильный щелок (12,5%) | ТК | КТ | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | - | - | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
| 22. | Бура | ВР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | / | / | + | + | + | / | / |
| 23. | Борная кислота | 10 | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24. | Бромистоводородная кислота | 10 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | / | + | + | + | / |
| 25. | Бромистоводородная кислота | 50 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | / | * | * | / | / |
| 26. | Бутанол | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + |
| 27. | Бутил ацетат | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | / | / | - | + | + | - | * |
| 28. | Хлорид кальция | 5 | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + |
| 29. | « » в алкоголе | 20 | КТ | - | - | - | - | - | - | Р | Р | Р | - | - | - | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | / | / | + | + | * | + |
| 30. | Гипохлорид кальция | РН | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / |
| 31. | Хлорбензол | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | + | + | / | / | / | + | / | / | / | / | - | Р | + | + | Р | - |
| 32. | Хлорно-уксусная кислота | НР | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | / | / | / | + | + | + | + | + | / | / | + | + | / | / |
| 33. | Хлороформ | НР | КТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | + | / | / | / | + | * | * | * | * | - | Р | + | + | Р | - |
| 34. | Хромовая кислота | 1 | КТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + |
| 35. | Хромовая кислота | 50 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | / | / | / | + | * | * | * | * | + | / | + | + | * | / |
| 36. | Циклогексан | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | * | + | + | * | / |
| 37. | Циклогексанол | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | * | + | + | * | - |
| 38. | Циклогексанон | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | / | / | / | * | + | + | + | + | + | - | + | + | Р | / |
| 39. | Дибутилфталат | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | * | * | * | * | / | / | - | + | + | + | * |
| 40. | Дихлорэтан | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | / | / | / | + | * | * | * | * | - | - | + | + | Р | - |
| 41. | Дихлорэтилен | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Р | Р | Р | Р | + | / | / | / | + | - | - | - | * | - | / | + | + | / | / |
| 42. | Хлорид (II) железа | РН | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | / | / | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 43. | Хлорид (III) железа | РН | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | / | / | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 44. | Уксус | ТК | КТ | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | / | / | / | * | + | + | + | + | + | / | + | + | / | / |
| 45. | Уксусная кислота | 5 | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 46. | Уксусная кислота | 10 | КТ | * | * | * | * | + | * | * | * | * | + | * | * | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 47. | Уксусная кислота | 10 | 50 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | - | - | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | * | + | + | + | + |
| 48. | Уксусная кислота | 95 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | / | / | / | + | + | + | + | + | * | - | + | + | - | - |
| 49. | Уксусная кислота | 95 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | / | / | / | * | * | * | * | * | - | - | + | + | - | - |
| 50. | Этилэфир | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | * | * | * | * | - | - | + | + | * | + |
| 51. | Фтористо-водородная кислота | ВР | КТ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | - | - | - | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | Р | Р | - | * |
| 52. | Формальдегид | НР | КТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 53. | Глицерин | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | + | + | * | + |
| 54. | Гептан | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | * | + | + | + | + | * | + |
| 55. | Гексан | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | + | + | * | + |
| 56. | Изопропанол | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | + | + | * | / |
| 57. | Калийный щелок | 10 | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | + | + | * | + |
| 58. | Калийный щелок | 10 | 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | / | / | / | * | - | - | - | + | - | - | + | + | * | - |
| 59. | Калийный щелок | 50 | КТ | * | * | * | * | + | * | * | * | * | + | + | + | - | - | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | + | + | * | - |
| 60. | Кетон (ациклический) | НР | КТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + | + | - | - | + | / | / | / | / | + | + | + | / | / | / | + | + | / | / |
| 61. | Метанол | 50 | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | + | + | * | + |
| 62. | Метанол | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | + | + | * | + |
| 63. | Метилен хлорид | НР | КТ | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | - | - | - | - | + | / | / | / | + | * | * | * | * | P | - | + | + | P | P |
| 64. | Минеральное масло | ТК | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 65. | Гипохлорид натрия | 10 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | + | / | / | / | + | + | + | + | * | + | + | + | + | + | / |
| 66. | Натриевый щелок | 10 | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | / | / | / | * | + | + | + | + | + | * | + | + | + | * |
| 67. | Натриевый щелок | 10 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | / | / | / | * | * | * | * | + | * | - | + | + | + | - |
| 68. | Натриевый щелок | 50 | КТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + | + | - | - | + | / | / | / | * | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 69. | Натриевый щелок | 50 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | / | / | / | * | * | * | * | + | * | - | + | + | + | - |
| 70. | Нитробензол | НР | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | + | / | / | / | + | + | + | + | + | - | P | + | + | - | - |
| 71. | Нитротолуол | НР | КТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + | + | + | / | / | / | / | + | + | + | + | - | - | + | + | / | / |
| 72. | Щавелевая кислота | 10 | КТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 73. | Фенол | 90 | КТ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - | - | - | - | + | / | / | / | + | + | + | + | + | * | P | + | + | - | - |
| 74. | Фенол | НР | 40 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - | - | - | - | + | / | / | / | + | + | + | + | + | - | P | + | + | - | - |
| 75. | Фенол | НР | 60 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | - | - | - | - | + | / | / | / | * | - | - | - | - | - | P | + | + | - | - |
| 76. | Фенол | НР | 80 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | - | - | - | - | + | / | / | / | * | - | - | - | - | - | P | + | + | - | - |
| 77. | Фосфорная кислота | 10 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 78. | Фосфорная кислота | 25 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 79. | Фосфорная кислота | 85 | КТ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - | - | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | - |
| 80. | Пропанол | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 81. | Азотная кислота | 10 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 82. | Азотная кислота | 80 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | / | / | / | + | - | - | - | - | - | - | + | + | / | / |
| 83. | Азотная кислота | 50 | КТ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | - | - | - | + | / | / | / | + | - | - | - | - | - | - | * | * | + | / |
| 84. | Азотная кислота | 80 | КТ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | - | - | - | + | / | / | / | * | - | - | - | - | - | - | * | * | + | / |
| 85. | Соляная кислота | 10 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 86. | Соляная кислота | 20 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 87. | Соляная кислота | 30 | КТ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | - | - | - | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + |
| 88. | Серная кислота | 40 | КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | + |
| 89. | Серная кислота | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | + | / | / | / | + | + | + | + | + | * | * | - | - | * | * |
| 90. | Серная кислота | 96 | КТ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | - | - | - | + | / | / | / | + | * | * | * | * | + | - | Р | Р | Р | - |
| 91. | Серная кислота | 96 | 60 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | - | - | - | + | / | / | / | + | - | - | - | - | * | - | Р | Р | Р | - |
| 92. | Тетрахлоруглерод | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | + | + | / | / | / | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 93. | Толуол | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | * | * | * | * | - | - | + | + | - | - |
| 94. | Трихлорэтилен | НР | КТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + | / | / | / | + | * | * | * | * | - | - | + | + | Р | - |
| 95. | Перекись водорода | 10 | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 96. | Перекись водорода | 20 | КТ | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 97. | Перекись водорода | 30 | КТ | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | * | * | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 98. | Перекись водорода | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | / | / | / | / | * | * | * | * | * | / | + | + | / | / |
| 99. | Ксилол | НР | КТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | * | * | * | * | - | - | + | + | * | * |
| 100. | Лимонная кислота | 10 | КТ | * | * | * | * | + | * | * | * | * | + | + | + | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + |
| 101. | Лимонная кислота | 10 | 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | + | + | + | / | / | / | + | + | + | + | + | + | / | + | + | * | + |

Р – растворимый

/ - испытания не поводились

КТ – комнатная температура

+  - устойчивый

*  - условно-устойчивый

-  - неустойчивый

НР – неразабавленный

ВР – водный раствор

РН – насыщенный раствор

ТК – торгового качества