| Ориентировочные физические характеристики материалов | Механические характеристики |
| --- | --- |
|  | Плотность | Предел текучести | Растяжение на разрыв | Модуль эластичности по результатам испытания на разрыв | Модуль эластичности по результатам испытания на изгиб | Прочность на изгиб | Ударная вязкость | Ударная вязкость образца с надрезом | Твердость по Шору | Зависимость скорости текучести от напряжения при 1%-растяжении | Коэффициент трения скольжения по металлу (сух.) | Износ при скольжении по металлу (сух.) |
| №. | Материал | Краткое обозначение | Стандартные цвета | Состояние опытного образца | 1 ρ g/cm3 | 2 σzs Mpa | 3 εzR % | 4 Et Mpa | 5 ebs Mpa | 6 σbB Mpa | 7 acU kJ/m2 | 8 acU kJ/m2 | 9 Hk Mpa | 10 σ1/1000 Mpa | 11 µ - | 12 V µm/km |
| 1. | Полиамид 6 литьевой | PA 6 G | Белый/черный | сух. влажн. | 1,15 | 80 60 | 40 100 | 3.100 1.800 | 3.400 2.000 | 140 60 | без излома | >4 >15 | 160 125 | >7 | 0,36 0,42 | 0,10 |
| 2. | Полиамид 6 литьевой + сульфид молибдена | PA 6 G + MoS2 | Черн ый | сух. влажн. | 1,15 | 85 60 | 40 100 | 3.100 1.800 | 3.300 2.000 | 130 50 | без излома | >5 >15 | 150 115 | >7 | 0,32 0,47 | 0,10 |
| 3. | Полиамид 6 литьевой-CC | PA 6 G-CC | Белый/черный | сух. | 1,15 | 71 | >40 | 2.800 | 2.700 | 97 | без излома | - | 125 | - | 0,36 0,42 | - |
| 4. | Полиамид 6 литьевой термостабилизированный | PA 6 G-WS | коричневый/ черный | сух. влажн. | 1,15 | 90 60 | 30 80 | 2.500 2.000 | 3.000 2.300 | 120 40 | без излома | >4 >12 | 170 130 | >7 | 0,36 0,42 | -0,10 |
| 5. | Полиамид 6 литьевой Маслонаполненный | PA 6 G/ Масло | черный | сух. влажн. | 1,14 | 80 55 | 50 120 | 2.500 1.500 | 2.800 1.800 | 135 55 | без излома | >5 >15 | 140 100 | >7 | 0,18 0,23 | 0,005 |
| 6. | Полиамид 6/12 | PA 6 / 12 G (ударновязкий) | белый | сух. влажн. | 1,12 | 80 55 | 55 120 | 2.500 1.500 | 2.800 1.800 | 135 55 | без излома | >12 без излома | 140 100 | >15 | 0,36 0,42 | 0,12 |
| 7. | Полиамид 12 литьевой | PA 12 G | белый | сух. влажн. | 1,03 | 60 50 | 55 120 | 2.200 1.800 | 2.400 | 90 - | без излома | >15 | - 100 | >11 | 0,40 | -0,23 |
| 8. | Полиамид 6 | PA 6 | Белый/черный | сух. влажн. | 1,14 | 70 45 | 50 180 | 2.700 1.800 | 2.500 1.400 | 130 40 | без излома | >3 без излома | 16 70 | >8 | 0,38 0,42 | 0,10 |
| 9. | Полиамид 66 | PA 66 | Белый/черный | сух. влажн. | 1,14 | 85 65 | 30 150 | 3.000 1.900 | 2.900 1.200 | 135 60 | без излома | >3 >15 | 170 100 | >8 | 0,35 0,42 | - |
| 10. | Полиамид 6 стеклонаполненный | PA 6 + GF 30 | черный | сух. влажн. | 1,40 | 180 120 | 4 7 | 9.000 6.400 | 8.300 4.800 | 240 40 | 55 | 6 15 | 220 150 | 35 | 0,46 0,52 | 0,80 |
| 11. | Полиамид 12 | PA 12 | белый | сух. | 1,02 | 50 | >200 | 1.800 | 1.500 | 60 | без излома | >15 | 100 | >4 | 0,32 0,38 | 8,90 |
| 12. | Полиацеталь кополимер | POM-C | Белый/черный | сух. | 1,41 | 65 | 40 | 3.000 | 2.900 | 115 | без излома | >10 | 150 | 13 | 0,32 | - |
| 13. | Полиацеталь стеклонаполненный | POM - C GF 30 | черный | сух. | 1,59 | 125 | 3 | 9.300 | 9.000 | 150 | 30 | 5 | 210 | 40 | 0,50 | 0,35 |
| 14. | Полиэтилен терефталат | PET | белый | сух. | 1,38 | 80 | 40 | 3.000 | 2.600 | 125 | без излома | >4 | 140 | 13 | 0,25 | 0,10 |
| 15. | Полиэтилен терефталат / Скользящая добавка | PET-GL | серый | сух. | 1,43 | 75 | 5 | 2.200 | - | - | 30 | 2 | - | - | 0,20 | 21,0 |
| 16. | Политетрафторэтилен | PTFE | белый | сух. | 2,18 | 25 | 380 | 750 | 540 | 6 | без излома | 16 | 30 | 1,5 | 0,08 | 1,30 |
| 17. | Политетрафторэтилен стеклонаполненный | PTFE + 25% Стекловолокно | серый | сух. | 2,23 | 15 | 280 | 1.500 | 1.320 | 4 | без излома | 12 | 31 | - | 0,14 | 1,0 |
| 18. | Политетрафторэтилен угленаполненный | PTFE + 25% Уголь | черный | сух. | 2,12 | 15 | 180 | - | 1.275 | 9 | - | 8 | 38 | - | 0,12 | 0,50 |
| 19. | Политетрафторэтилен бронзонаполненный | PTFE + 40% Бронза | коричневый | сух. | 3,74 | 14 | 140 | 1.400 | 1.375 | 8 | - | 11 | 39 | - | 0,14 | 0,50 |
| 20. | Поливинилиденфторид | PVDF | белый | сух. | 1,78 | 56 | 22 | 2.000 | 2.000 | 75 | без излома | >15 | 120 | 3 | 0,30 | - |
| 21. | Полиэтилен 300 | PE-HD | Черный/белый | сух. | 0,95 | 22 | 300 | 800 | 32 | 32 | без излома | 12 | 40 | 3 | 0,29 | 7,4 |
| 22. | Полиэтилен 500 | PE - HMW | Белый/зеленый/черный | сух. | 0,95 | 28 | 300 | 850 | 40 | 40 | без излома | 50 | 45 | 3 | 0,29 | 1,0 |
| 23. | Полиэтилен 1000 | PE - UHMW | Белый/зеленый/черный | сух. | 0,94 | 22 | 350 | 800 | 27 | 27 | без излома | без излома | 40 | - | 0,29 | 0,45 |
| 24. | Полипропилен | PP- H | Серый/белый | сух. | 0,91 | 32 | 70 | 1.400 | 45 | 45 | без излома | 7 | 70 | 4 | 0,35 | 11,0 |
| 25. | Поливинилхлорид | PVC- U | Серый/черный/белый | сух. | 1,42 | 58 | 15 | 3.000 | 82 | 82 | без излома | 4 | 130 | - | 0,60 | 56,0 |
| 26. | Поликарбонат | PC | прозрачный | сух. | 1,20 | 60 | 80 | 2.300 | 95 | 95 | без излома | >25 | 100 | 40 | 0,55 | 22,0 |
| 27. | Полиэфир-эфиркетон | PEEK | Белый/черный | сух. | 1.32 | 95 | 45 | 3.600 | 160 | 160 | без излома | 7 | 230 | - | 0,34 | - |
| 28. | Полиэфир-эфиркетон (модифицированный) | PEEK-GL | черный | сух. | 1,48 | 118 | 3 | 8.100 | 27 | - | 25 | 2,5 | 270 | - | 0,11 | - |
| 29. | Полисульфон | PSU | белый | сух. | 1,24 | 75 | >50 | 2.500 | 106 | 106 | без излома | 4 | 150 | 22 | 0,40 | - |
| 30. | Полиэфироимид | PEI | белый | сух. | 1,27 | 105 | >50 | 3.100 | 145 | 145 | без излома | - | 165 | - | - | - |

| Ориентировочные физические характеристики материалов | Термические характеристики | Электрические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Температура плавления | Теплопроводность | Удельная теплоемкость | Коэффициент линейного расширения | Интервал рабочих температур (долговременное воздействие) | Интервал рабочих температур (кратковременное воздействие) | Воспламеняемость | Относительная диэлектрическая проницаемость | Коэффициент диэлектрических потерь | Удельное объемное сопротивление | Поверхностное сопротивление | Электрическая прочность | Сопротивление поверхностной утечке тока |
| №. | Материал | Краткое обозначение | Состояние опытного образца | 13 Tm ˚C | 14 λ W/(k*m) | 15 c J/(g*K) | 16 α 10-5*K-1 | 17 - ˚C | 18 - ˚C | 19 - - | 20 εR - | 21 tanδ - | 22 ρD Ω*cm | 23 Ro Ω | 24 Ed kV/mm | 25 - - |
| 1. | Полиамид 6 литьевой | PA 6 G | сух. влажн. | +220 | 0,23 | 1,7 | 7 - 8 | -40 +105 | +170 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 2. | Поиамид 6 литьевой + сульфид молибдена | PA 6 G + MoS2 | сух. влажн. | +220 | 0,23 | 1,7 | 7 – 8 | -40 +105 | +160 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 3. | Полиамид 6 литой-CC | PA 6 G-CC | сух. | +220 | 0,23 | 1,7 | 8 - 9 | -40 +90 | +150 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 4. | Полиамид 6 литьевой термостабилизированный | PA 6 G-WS | сух. влажн. | +220 | 0,23 | 1,7 | 7 – 8 | -40 +105 | +180 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 5. | Полиамид 6 G маслонаполненный | PA 6 G + Масло | сух. влажн. | +220 | 0,23 | 1,7 | 7 – 8 | -40 +105 | +160 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 6. | Полиамид 6/12 литьевой | PA 6 / 12 G (ударновязкий) | сух. влажн. | +220 | 0,23 | 1,7 | 7 – 8 | -40 +105 | +160 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 7. | Полиамид 12 литьевой | PA 12 G | сух. влажн. | +190 | 0,23 | 1,7 | 10 – 11 | -60 +110 | +150 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 8. | Полиамид 6 | PA 6 | сух. влажн. | +218 | 0,23 | 1,7 | 8 – 9 | -30 +100 | +140 | HB | 3,7 7 | 0,031 0,3 | 1015 1012 | 1013 1010 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 9. | Полиамид 66 | PA 66 | сух. влажн. | +265 | 0,23 | 1,7 | 9 – 10 | -30 +100 | +150 | HB | 3,2 5,0 | 0,025 0,2 | 1015 1012 | 1012 1010 | 50 20 | KA 3c CTI 600 |
| 10. | Полиамид 6 стеклонаполненный | PA 6 + GF 30 | сух. влажн. | +220 | 0,25 | 1,5 | 2 – 3 | -30 +120 | +220 | HB | 3,7 7,0 | 0,021 0,2 | 1015 1013 | 1014 1012 | 60 30 | KA 3c KA 3a |
| 11. | Полиамид 12 | PA 12 | сух. | +178 | 0,30 | 2,09 | 11 – 12 | -70 +70 | +140 | HB | 3,1 3,6 | 0,03 0,06 | 2 x 1015 | 1013 | 30 | KA 3b CTI600 |
| 12. | Полиацеталь кополимер | POM-C | сух. | +168 | 0,31 | 1,45 | 9 – 10 | -30 +100 | +140 | HB | 3,9 | 0,003 | 1015 | 1013 | 70 | KA 3c KC>600 |
| 13. | Полиацеталь стеклонаполненный | POM - C GF 30 | сух. | +168 | 0,40 | 1,21 | 3 – 4 | -30 +110 | +140 | HB | 4,8 | 0,005 | 1015 | 1013 | 65 | KA 3c KC>600 |
| 14. | Полиэтилен терефталат | PET | сух. | +255 | 0,24 | 1,1 | 7 – 8 | -20 +100 | +160 | HB | 3,6 | 0,008 | 1016 | 1014 | 60 | KC 350 |
| 15. | Полиэтилен терефталат / Скользящая добавка | PET-GL | сух. | +255 | 0,23 | - | 7 – 8 | -20 +110 | +160 | HB | 3,6 | 0,008 | 1016 | 1014 | - | - |
| 16. | Политетрафторэтилен | PTFE | сух. | +327 | 0,23 | 1 | 18 – 20 | -200 +260 | +280 | V - 0 | 2,1 | 0,0005 | 1018 | 1017 | 40 | KA 3c KB>600 |
| 17. | Политетрафторэтилен стеклонаполненный | PTFE + 25% Стекловолокно | сух. | +327 | 0,41 | - | 12 – 13 | -200 +260 | +280 | V – 0 | 2,85 | 0,0028 | 1016 | 1016 | 13 | - |
| 18. | Политетрафторэтилен угленаполненный | PTFE + 25% Уголь | сух. | +327 | 0,70 | - | 10 – 11 | -200 +260 | +280 | V – 0 | - | - | 103 | 103 | 2,8 | - |
| 19. | Политетрафторэтилен бронзонаполненный | PTFE + 40% Бронза | сух. | +327 | 0,70 | - | 9 – 10 | -200 +260 | +280 | V – 0 | - | - | 108 | 108 | - | - |
| 20. | Поливинилиденфторид | PVDF | сух. | +178 | 0,19 | 0,96 | 13 | -40 +140 | +160 | V - 0 | 8,0 | 0,165 | 5 x1014 | 1013 | 25 | CTI600 |
| 21. | Полиэтилен 300 | PE-HD | сух. | +128 | 0,38 | 1,86 | 18 | -50 +50 | +80 | HB | 2,4 | 0,004 | >1016 | 1014 | 47 | KA 3c |
| 22. | Полиэтилен 500 | PE - HMW | сух. | +133 | 0,38 | 1,88 | 18 | -100 +50 | +80 | HB | 2,9 | 0,0002 | >1016 | 1014 | 44 | KA 3c KC>600 |
| 23. | Полиэтилен 1000 | PE - UHMW | сух. | +133 | 0,38 | 1,84 | 18 | -260 +50 | +80 | HB | 3,0 |  | >1016 | 1014 | 44 | KA 3c KC>600 |
| 24. | Полипропилен | PP- H | сух. | +162 | 0,22 | 1,7 | 16 | 0 +80 | +100 | HB | 2,25 | 0,0004 | >1016 | 1014 | 52 | KA 3c |
| 25. | Поликарбонат | PVC- U | сух. | - | 0,159 | 1,05 | 8 | 0 +50 | +70 | V – 0 | 3,3 | 0,00033 | 1016 | 1013 | 39 | KA 3b |
| 26. | Поликарбонат | PC | сух. | +230 | 0,21 | 1,17 | 6 – 7 | -40 +110 | +140 | V – 2 | 3,0 | 0,025 | 1017 | 1015 | 32 | KA 1 |
| 27. | Полиэфир-эфиркетон | PEEK | сух. | +340 | 0,25 | 1,06 | 4 – 5 | +250 | +310 | V – 0 | 3,2 | 0,006 | 1016 | 1016 | 24 | CTI 150 |
| 28. | Полиэфир-эфиркетон (модифицированный) | PEEK-GL | сух. | +340 | 0,24 | - | 3 | +250 | +310 | V – 0 | - | 0,002 | - | - | - | - |
| 29. | Полисульфон | PSU | сух. | - | 0,26 | 1 | 5 – 6 | -40 +160 | +180 | V – 0 | 3,0 | 0,002 | 1017 | 1017 | 30 | KA 1 CTI 150 |
| 30. | Полиэфироимид | PEI | сух. | - | 0,22 | - | 5 – 6 | +170 | +200 | V - 0 | 3,0 | 0,003 | 1018 | 1017 | 33 | CTI 175 |