| Ориентировочные физические характеристики материалов | Термические характеристики | Электрические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Температура плавления | Теплопроводность | Удельная теплоемкость | Коэффициент линейного расширения | Интервал рабочих температур (долговременное воздействие) | Интервал рабочих температур (кратковременное воздействие) | Воспламеняемость | Относительная диэлектрическая проницаемость | Коэффициент диэлектрических потерь | Удельное объемное сопротивление | Поверхностное сопротивление | Электрическая прочность | Сопротивление поверхностной утечке тока |
| №. | Материал | Краткое обозначение | Состояние опытного образца | 13 Tm ˚C | 14 λ W/(k*m) | 15 c J/(g*K) | 16 α 10-5*K-1 | 17 - ˚C | 18 - ˚C | 19 - - | 20 εR - | 21 tanδ - | 22 ρD Ω*cm | 23 Ro Ω | 24 Ed kV/mm | 25 - - |
| 1. | Полиамид 6 литьевой | PA 6 G | сух. влажн. | +220 | 0,23 | 1,7 | 7 - 8 | -40 +105 | +170 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 2. | Поиамид 6 литьевой + сульфид молибдена | PA 6 G + MoS2 | сух. влажн. | +220 | 0,23 | 1,7 | 7 – 8 | -40 +105 | +160 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 3. | Полиамид 6 литой-CC | PA 6 G-CC | сух. | +220 | 0,23 | 1,7 | 8 - 9 | -40 +90 | +150 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 4. | Полиамид 6 литьевой термостабилизированный | PA 6 G-WS | сух. влажн. | +220 | 0,23 | 1,7 | 7 – 8 | -40 +105 | +180 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 5. | Полиамид 6 G маслонаполненный | PA 6 G + Масло | сух. влажн. | +220 | 0,23 | 1,7 | 7 – 8 | -40 +105 | +160 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 6. | Полиамид 6/12 литьевой | PA 6 / 12 G (ударновязкий) | сух. влажн. | +220 | 0,23 | 1,7 | 7 – 8 | -40 +105 | +160 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 7. | Полиамид 12 литьевой | PA 12 G | сух. влажн. | +190 | 0,23 | 1,7 | 10 – 11 | -60 +110 | +150 | HB | 3,7 | 0,03 | 1015 1012 | 1013 1012 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 8. | Полиамид 6 | PA 6 | сух. влажн. | +218 | 0,23 | 1,7 | 8 – 9 | -30 +100 | +140 | HB | 3,7 7 | 0,031 0,3 | 1015 1012 | 1013 1010 | 50 20 | KA 3c KA 3b |
| 9. | Полиамид 66 | PA 66 | сух. влажн. | +265 | 0,23 | 1,7 | 9 – 10 | -30 +100 | +150 | HB | 3,2 5,0 | 0,025 0,2 | 1015 1012 | 1012 1010 | 50 20 | KA 3c CTI 600 |
| 10. | Полиамид 6 стеклонаполненный | PA 6 + GF 30 | сух. влажн. | +220 | 0,25 | 1,5 | 2 – 3 | -30 +120 | +220 | HB | 3,7 7,0 | 0,021 0,2 | 1015 1013 | 1014 1012 | 60 30 | KA 3c KA 3a |
| 11. | Полиамид 12 | PA 12 | сух. | +178 | 0,30 | 2,09 | 11 – 12 | -70 +70 | +140 | HB | 3,1 3,6 | 0,03 0,06 | 2 x 1015 | 1013 | 30 | KA 3b CTI600 |
| 12. | Полиацеталь кополимер | POM-C | сух. | +168 | 0,31 | 1,45 | 9 – 10 | -30 +100 | +140 | HB | 3,9 | 0,003 | 1015 | 1013 | 70 | KA 3c KC>600 |
| 13. | Полиацеталь стеклонаполненный | POM - C GF 30 | сух. | +168 | 0,40 | 1,21 | 3 – 4 | -30 +110 | +140 | HB | 4,8 | 0,005 | 1015 | 1013 | 65 | KA 3c KC>600 |
| 14. | Полиэтилен терефталат | PET | сух. | +255 | 0,24 | 1,1 | 7 – 8 | -20 +100 | +160 | HB | 3,6 | 0,008 | 1016 | 1014 | 60 | KC 350 |
| 15. | Полиэтилен терефталат / Скользящая добавка | PET-GL | сух. | +255 | 0,23 | - | 7 – 8 | -20 +110 | +160 | HB | 3,6 | 0,008 | 1016 | 1014 | - | - |
| 16. | Политетрафторэтилен | PTFE | сух. | +327 | 0,23 | 1 | 18 – 20 | -200 +260 | +280 | V - 0 | 2,1 | 0,0005 | 1018 | 1017 | 40 | KA 3c KB>600 |
| 17. | Политетрафторэтилен стеклонаполненный | PTFE + 25% Стекловолокно | сух. | +327 | 0,41 | - | 12 – 13 | -200 +260 | +280 | V – 0 | 2,85 | 0,0028 | 1016 | 1016 | 13 | - |
| 18. | Политетрафторэтилен угленаполненный | PTFE + 25% Уголь | сух. | +327 | 0,70 | - | 10 – 11 | -200 +260 | +280 | V – 0 | - | - | 103 | 103 | 2,8 | - |
| 19. | Политетрафторэтилен бронзонаполненный | PTFE + 40% Бронза | сух. | +327 | 0,70 | - | 9 – 10 | -200 +260 | +280 | V – 0 | - | - | 108 | 108 | - | - |
| 20. | Поливинилиденфторид | PVDF | сух. | +178 | 0,19 | 0,96 | 13 | -40 +140 | +160 | V - 0 | 8,0 | 0,165 | 5 x1014 | 1013 | 25 | CTI600 |
| 21. | Полиэтилен 300 | PE-HD | сух. | +128 | 0,38 | 1,86 | 18 | -50 +50 | +80 | HB | 2,4 | 0,004 | >1016 | 1014 | 47 | KA 3c |
| 22. | Полиэтилен 500 | PE - HMW | сух. | +133 | 0,38 | 1,88 | 18 | -100 +50 | +80 | HB | 2,9 | 0,0002 | >1016 | 1014 | 44 | KA 3c KC>600 |
| 23. | Полиэтилен 1000 | PE - UHMW | сух. | +133 | 0,38 | 1,84 | 18 | -260 +50 | +80 | HB | 3,0 |  | >1016 | 1014 | 44 | KA 3c KC>600 |
| 24. | Полипропилен | PP- H | сух. | +162 | 0,22 | 1,7 | 16 | 0 +80 | +100 | HB | 2,25 | 0,0004 | >1016 | 1014 | 52 | KA 3c |
| 25. | Поликарбонат | PVC- U | сух. | - | 0,159 | 1,05 | 8 | 0 +50 | +70 | V – 0 | 3,3 | 0,00033 | 1016 | 1013 | 39 | KA 3b |
| 26. | Поликарбонат | PC | сух. | +230 | 0,21 | 1,17 | 6 – 7 | -40 +110 | +140 | V – 2 | 3,0 | 0,025 | 1017 | 1015 | 32 | KA 1 |
| 27. | Полиэфир-эфиркетон | PEEK | сух. | +340 | 0,25 | 1,06 | 4 – 5 | +250 | +310 | V – 0 | 3,2 | 0,006 | 1016 | 1016 | 24 | CTI 150 |
| 28. | Полиэфир-эфиркетон (модифицированный) | PEEK-GL | сух. | +340 | 0,24 | - | 3 | +250 | +310 | V – 0 | - | 0,002 | - | - | - | - |
| 29. | Полисульфон | PSU | сух. | - | 0,26 | 1 | 5 – 6 | -40 +160 | +180 | V – 0 | 3,0 | 0,002 | 1017 | 1017 | 30 | KA 1 CTI 150 |
| 30. | Полиэфиримид | PEI | сух. | - | 0,22 | - | 5 – 6 | +170 | +200 | V - 0 | 3,0 | 0,003 | 1018 | 1017 | 33 | CTI 175 |